Hall D_Sample1_areas2-3

Contains 2 images with a total of 6 analyses

01. Image 1

3 analyses: 1x region, 2x spot

02. Image 2

3 analyses: 3x spot

Image 1

1. region

|  | Element Symbol; Atomic Conc.; Weight Conc.; Oxide Symbol; Stoich. wt Conc.. Cu; 47.65; 74.33; Cu; 81.36. O; 23.53; 9.24. C; 10.18; 3.00; C; 3.28. Si; 9.43; 6.50; Si; 7.12. Al; 8.03; 5.32; Al; 5.82. Fe; 1.17; 1.60; Fe3O4; 2.42. |
| --- | --- |

FOV: 89.6 µm, Mode: 15kV - Point, Detector: BSD Full, Time: FEB 25 2022 06:30

Disabled elements: Au, B, Br, Mo

2. spot

|  | Element Symbol; Atomic Conc.; Weight Conc.; Oxide Symbol; Stoich. wt Conc.. Cu; 76.42; 92.45; Cu; 95.02. C; 9.68; 2.21; C; 2.27. O; 8.87; 2.70. Al; 2.93; 1.50; Al; 1.55. Si; 2.11; 1.13; Si; 1.16. |
| --- | --- |

FOV: 89.6 µm, Mode: 15kV - Point, Detector: BSD Full, Time: FEB 25 2022 06:30

Disabled elements: Au, B, Br, Mo

3. spot

|  | Element Symbol; Atomic Conc.; Weight Conc.; Oxide Symbol; Stoich. wt Conc.. O; 67.34; 48.99. Si; 26.13; 33.37; Si; 65.43. Cu; 5.79; 16.73; Cu; 32.80. Al; 0.74; 0.90; Al; 1.77. |
| --- | --- |

FOV: 89.6 µm, Mode: 15kV - Point, Detector: BSD Full, Time: FEB 25 2022 06:30

Disabled elements: Au, B, Br, Mo

Image 2

1. spot

|  | Element Symbol; Atomic Conc.; Weight Conc.; Oxide Symbol; Stoich. wt Conc.. C; 61.24; 33.58; C; 37.19. Cu; 14.62; 42.41; Cu; 46.97. O; 13.29; 9.70. S; 5.49; 8.04; S; 8.90. Na; 3.75; 3.94; Na; 4.36. Cl; 0.61; 0.98; Cl; 1.09. Al; 0.59; 0.72; Al; 0.80. Si; 0.26; 0.33; Si; 0.37. K; 0.16; 0.28; K; 0.31. |
| --- | --- |

FOV: 179 µm, Mode: 15kV - Point, Detector: BSD Full, Time: FEB 25 2022 06:39

Disabled elements: Au, B, Br, Mo

2. spot

|  | Element Symbol; Atomic Conc.; Weight Conc.; Oxide Symbol; Stoich. wt Conc.. C; 64.87; 43.47; C; 52.33. O; 19.65; 17.54. Cu; 6.76; 23.97; Cu; 28.85. S; 3.85; 6.89; S; 8.29. Na; 2.92; 3.74; Na; 4.50. Cl; 0.62; 1.23; Cl; 1.48. Ni; 0.36; 1.16; NiO; 1.78. Al; 0.31; 0.46; Al; 0.55. Si; 0.26; 0.40; Si; 0.48. Fe; 0.24; 0.75; Fe3O4; 1.24. K; 0.18; 0.40; K; 0.48. |
| --- | --- |

FOV: 179 µm, Mode: 15kV - Point, Detector: BSD Full, Time: FEB 25 2022 06:39

Disabled elements: Au, B, Br, Mo, Zr

3. spot

|  | Element Symbol; Atomic Conc.; Weight Conc.; Oxide Symbol; Stoich. wt Conc.. O; 49.39; 24.86. Fe; 34.35; 60.34; Fe3O4; 84.92. C; 10.06; 3.80; C; 3.87. Cu; 4.95; 9.89; Cu; 10.07. Al; 0.56; 0.47; Al; 0.48. Si; 0.41; 0.36; Si; 0.36. S; 0.28; 0.29; S; 0.29. |
| --- | --- |

FOV: 179 µm, Mode: 15kV - Point, Detector: BSD Full, Time: FEB 25 2022 06:39

Disabled elements: Au, B, Br, Mo